BI Mineral

Composição e toponímica

Nome: Espodumena

Fórmula química: silicato de lítio e alumínio - LiAl(Si2O6)

Teor teórico em Li: 3,73% (8,03% Li2O)

Toponímia: o nome deriva do grego spodoumenos, que significa reduzir a cinzas por combustão, por alusão à cor cinza dos primeiros exemplares encontrados. A espodumena era conhecida, também, por trifane, uma palavra de origem grega que significa «três aspectos» por alusão ao seu tricroísmo.

Composição química: SiO2 64,58%; Al2O3 27,40%; Li2O 8,03% (vestígios de Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O) – Ref. pegmatito Pala nos EUA

Teor comum em Li2O: 2,9 a 7,6 % (mais baixo nas variedades com Na)

Referências: Foi descoberta em 1877 no Brasil

Variedades e gemas:

Hiddenite – gema de cor verde (variedade com Cr), descoberta em 1879, na Carolina do Norte, pelo mineralogista norte-americano W.E. Hidden. Localidades importantes: EUA, Brasil, Madagáscar e Afeganistão

Kunzite – gema de cor rosa, lilás ou violeta (variedade com Mn), descrita pela primeira vez em 1902 pelo gemologista G.F.Kunz  no início do século XX, nos EUA. Localidades importantes: Brasil, Madagáscar, Afeganistão, Myanmar e EUA

Trifane – gema incolor ou amarela, mais rara que a hiddenite e a kunzite. Localidade importante: Afeganistão

Link: (Mineralogy Database)

Classificação

Dana (8ª Ed.):

65 - Inosilicato de cadeia simples- sem cadeias ramificadas, W=1

65.1 - com cadeias P=2

65.1.4 -  Piroxenas litiníferas

65.1.4.1 - Espodumena

Strunk (8ª Ed.):

VIII - Silicatos

VIII/F - Inosilicatos (cadeia e banda) cadeias duplas [Si2O6]4-

VIII/F.01 – Grupo da Piroxena, Clinopiroxena

VIII/F.01-120 Espodumena

Hey:

16: Silicatos com alumínio e outros metais

16.1: Aluminosilicatos de Li

16.1.2: Espodumena

Propriedades

Propriedades físicas:

Brilho: Vítreo, Gorduroso

Diafaneidade (transparência): transparente, translúcido

Cor: incolor, amarelo, verde claro, verde esmeralda, rosa a violeta, púrpura,  branco, cinzento

Risca: branca

Dureza (Mohs): 6,5 - 7

Clivagem: Perfeita

Densidade (medida): 3.1 - 3.2 g/cm3

Propriedades químicas:

Propriedades de diagnóstico:

Formas e Texturas

Grupo espacial: C 2/c

Sistema cristalino: Monoclínico

Classe cristalina: Holoédrica 2/m

Formas:

Hábitos comuns:

Jazida

Tipo de jazida: pegmatitos LCT – subtipo litinífero

Descrição Geral do Ambiente de Formação:

A espodumena pode ser encontrada em formações geológicas geradas em profundidade, relacionadas com processos pós-magmáticos, nomeadamente em formações aplito-pegmatíticas enriquecidas em metais raros (Li, Cs, Ta). Ocorrem frequentemente associadas a granitos, na zona cupular ou na sua periferia, sob a forma de filões. Estes tipos de depósitos ocorrem dispersamente no globo e são de pequena dimensão daí que a produção seja bastante limitada. Os fundidos que geram estes pegmatitos têm temperaturas de cristalização significativamente inferiores às dos magmas graníticos, têm viscosidade mais reduzida e são enriquecidos em elementos voláteis. Para além do lítio, podem ser particularmente enriquecidos em berílio, césio, rubídio, tântalo, nióbio, ítrio, Terras Raras, estanho, etc. As condições especiais de crescimento dos minerais dos pegmatitos favorecem as grandes dimensões e a perfeição dos seus cristais, o que torna estas formações geológicas muito interessantes para o mercado das gemas ou das indústrias que se baseiam nas propriedades ópticas dos cristais.

Minerais Associados: Paragénese geralmente muito diversificada, com destaque para o quartzo, feldspatos alcalinos, minerais litiníferos e minérios de metais raros.

Ocorrências em Portugal

Ocorrências em Portugal/Designação

- Campo aplito-pegmatítico de Almendra (Portugal) - La Fregeneda (Espanha) – Ex. Mina da Bajoca

- Campo aplito-pegmatítico do Barroso-Alvão – Ex. Concessão Alijó

- Campo aplito-pegmatítico da Serra de Arga – Associação espodumena-petalite

3. 	Aplito de Gelpa (Vila Praia de Âncora) – Viana do Castelo (1ª referência – C. F. Torre de Assunção)

Enquadramento geológico: Granito progenitor (?)…

Tipo de depósito: filão ….

Mineralogia Associada:

Principais ocorrências mundiais –  Minérios de Li (Zimbabué, Namíbia, Brasil, Austrália, China, Canadá, Suécia)

Aplicações

Lítio metálico: lítio e ligas metálicas

Compostos de Li: Cloreto e brometo de lítio, LiCl e LiBr; hidróxido de lítio monohidratado, LiOH.H2O; carbonato de lítio, Li2CO3; citrato de lítio; hidretos complexos de boro e alumínio, como o LiAlH4; hidreto de lítio, LiH;  lítio deuterado.

Utilização directa:

Qualidade gema: Hidenite, Kunzite, Trifane

Indústria Óptica (propriedades específicas): ?

Indústria do vidro, cerâmica e vidrados para porcelana, sob a forma de concentrado mineral – aditivo que

condiciona o processo de cozedura ou fundição