| Magnésio (Mg) |  |
| --- | --- |
| Tipos e Especificações | # Geologia e Aplicações |
| Os principais minérios de magnésio usados para a produção de compostos de magnésio e magnésio-metálico são: - Brucite ( Mg(OH)2 ) - 69% de Mg - Magnesite ( Mg CO3 ) – 47%Mg - Dolomite ( CaCO3.MgCO3 ) - 22% MgO ## Especificações: - Para a indústria das ligas de magnésio, são as seguintes : Máximo de impurezas % Total………………………………………………….0.2 Cobre………………………………………………..0.02 Chumbo……………………………………………..0.01 Manganês …………………………………………..0.15 Estanho…………………………………………….0.015 Outros………………………………………………0.05 | Encontram-se associados a três tipos de jazigos: - Camadas sedimentares - Alterações dos serpentinitos - Substituíção do calcário pela dolomite Encontra-se também dissolvido na água, com uma concentração média de 0.13% Localização das principais produtores: Austria, China, Coreia do Norte, ex-U.R.S.S. e U.S.A e Noruega Principais Aplicações: Magnésio-metálico  Ligas Metálicas  Indústria Aço e do Ferro Compostos de magnésio: - Indústria de material refractário, usado na contrução dos altos fornos - Insdústria do cimento, papel, plásticos, farmacêutica, fertilizantes e rações. |