| ## AREIAS COMUNS |  |
| --- | --- |
| # DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES | # APLICAÇÕES |
| Areia - material que ocorre sob a forma não consolidada ou pouco consolidada, de calibres reduzidos (entre 1/16 mm e 2 mm, limites variáveis de acordo com os autores) e proveniente de fragmentos de rochas alteradas. A sua composição pode ser muito variável, dependendo da rocha que lhe deu origem. Geralmente o quartzo é o mineral predominante, encontrando-se em muito menores quantidades, feldspatos, micas, óxidos de ferro, argilas, minerais densos e resistentes à alteração e abrasão, etc. Areias comuns: a definição inclui areias e gravilhas, normalmente usadas na construção civil (betão, argamassas e asfaltos), sem grandes especificações e baixo valor comercial; representam aproximadamente 96% do consumo total de areias. Consideram-se aqui todos os detritos sem características especiais com calibres médios £ 6 cm. As especificações das areias baseiam-se geralmente nas seguintes propriedades: - calibre, - características físicas, - composição química e mineralógica. No caso das areias comuns (para construção) não é usual seguir critérios rígidos pois, a maior parte das vezes, nem sequer os próprios produtores conhecem algumas características do material que produzem. | As areias comuns, devido ao seu baixo valor unitário têm de ser produzidas próximo do local de consumo. Daí que o grande desenvolvimento das explorações se verifique, normalmente, em redor dos grandes centros urbanos. Todos os países do mundo produzem areias comuns. Em Portugal a produção e os depósitos estão suficientemente bem distribuídos, embora no litoral e nos vales dos grandes rios existam com maior abundância. É nas bacias do Tejo e Sado que se localizam os maiores depósitos, estes particularmente importantes para o desenvolvimento industrial do sector da Construção Civil de Lisboa. As aplicações destas areias assentam quase na sua totalidade na indústria de construção civil e obras públicas. Também as construções e reparações de vias de comunicação requerem a utilização de grandes quantidades de areias e gravilhas, não só em betões, mas também nos asfaltos. Nestas aplicações, são misturadas com outros produtos. As gravilhas, de calibres entre 2 mm e 6 cm são muitas vezes usadas em drenagens ou como filtros nas mais variadas aplicações, como por exemplo em barrragens, na agricultura e em estações de tratamento de resíduos, entre outras. |

# AREIAS COMUNS

# GEOLOGIA

As reservas mundiais de areias comuns são impossíveis de avaliar; estão consideradas como inesgotáveis. Em Portugal é possível afirmar que os jazigos são suficientes para satisfazer a evolução de procura futura, existindo apenas restrições de carácter urbanístico e ambiental que poderão afectar a continuidade da indústria. Há regiões do país onde a produção não é suficiente para as necessidades locais (ex. NE de Trás-os-Montes), o que obriga a importantes despesas de transporte e à utilização de produtos alternativos (ex. produtos resultantes da britagem de granitos e utilização de “solos”). Do ponto de vista geológico, a areia ocorre sempre em formações sedimentares de origem marinha, fluvial ou eólica, em que os minerais constituintes dependem sempre da rocha que lhe deu origem. O calibre e a forma dos grãos dependem do tipo e do tempo de transporte; a sedimentação é função da bacia receptora e do fluído de transporte. Os grãos de areia transportados e depositados pela água são mais ou menos arredondados e, em algumas areias, são quase esféricos; usualmente encontram-se polidos. Os grãos transportados pelo vento podem ser angulosos, mas tendem a tornar-se esféricos e, geralmente, não se encontram polidos. Alguns minerais, resistatos, dos quais se distingue o ouro nativo e a cassiterite, tendem a concentrar-se em formações detríticas arenosas, justificando só por si a exploração mineira, sendo as areias nesses casos coprodutos. Cronologicamente, os depósitos de areia, têm vindo a formar-se desde o Cenozóico (com as formações gresosas), localizando-se as principais explorações em terrenos do Miocénico, Pliocénico e Moderno. A origem dos depósitos de Portugal continental está ligada aos fenómenos de transgressão marinha do Miocénico e do Pliocénico. Em Portugal existem areeiros nos rios Cávado, Douro, Vouga, Mondego, Zêzere, Tejo, Sado, na região de Quarteira e por toda a Orla Meso-Cenózoica. As reservas são muito elevadas mas, a exploração é bastante condicionada.