| ## ARGILAS |  |
| --- | --- |
| # DEFINIÇÕES E TIPOS | # APLICAÇÕES |
| A argila é uma rocha constituída essencialmente por minerais argilosos, podendo conter outros minerais (não argilosos), além de matéria orgânica e outras impurezas, sendo caracterizada fisicamente por: - Possuir conteúdo elevado de partículas com diâmetro esférico inferior a 0,002 mm; - Quando pulverizada e misturada com água em quantidade adequada, torna-se plástica; - Após secagem, torna-se consistente e rígida e após queimada a temperatura elevada adquire grande dureza. Os minerais argilosos que são os constituintes principais das argilas distribuem-se nos grupos da: caulinite, ilite, montmorilonite, clorite, vermiculite, paligorsquite, sepiolite | A maioria das aplicações da argila reporta-se ao domínio da cerâmica, onde as suas propriedades básicas são a plasticidade e o endurecimento quando cozida ou queimada. Com base nas argilas cauliníticas obtêm-se faianças domésticas e sanitárias. As matérias primas mais ricas em caulinite podem ser utilizadas em aplicações mais nobres - utilizando fornos de alta temperatura produzem-se porcelanas, isto é, produtos brancos e mais translúcidos, para o uso doméstico, em isoladores eléctricos ou noutros fins. Outras aplicações cerâmicas da argila situam-se no campo da construção civil. Trata-se da cerâmica estrutural, para a qual se utiliza a argila do tipo comum. De entre outros produtos fabricados destacam-se a telha e o tijolo. Outros campos de aplicação da argila incluem: indústrias do papel, do cimento, de refractários, da borracha, de aglomerantes de areia em moldes para fundição, dos plásticos e tintas plásticas; agricultura; agregados leves (classificados em três grupos): agregados leves naturais, agregados leves de sub-produtos industriais e agregados leves manufacturados. O elevado poder adsorvente de certos tipos de argilas, como a bentonite, é usado para a clarificação de óleos minerais, vegetais e animais, na filtração de cerveja e na clarificação da água, etc. |

# ARGILAS

# GEOLOGIA

As argilas ocorrem à superfície ou próximo dela e instabilizam-se em profundidade como consequência das transformações da matéria mineral durante o ciclo petrogenético (diagénese). A composição mineralógica da argila pode ser muito variada e inclui partículas finíssimas de feldspatos, micas e até quartzo, mas, os seus minerais característicos (minerais argilosos) são produtos de meteorização química, como a caulinite, haloisite, montmorilonite, etc. As argilas são normalmente plásticas e têm elevada capacidade de retenção da água, mas as suas características variam consideravelmente consoante a composição mineralógica. Têm cheiro característico a barro quando bafejadas e são mais ou menos plásticas consoante a natureza dos minerais que as constituem, ou seja, menos plásticas, quando são mais ricas em óxidos de alumínio e de ferro. Podem ter colorações muito variadas: pardas, castanhas, amarelas, vermelhas, cinzentas ou anegradas. Também podem conter proporção apreciável de calcite, formando transição para as margas, que se estudam entre as rochas calcárias. Os depósitos de argila em Portugal situam-se principalmente nos terrenos sedimentares que vão do Mesozóico ao Quaternário e que bordejam a Ocidente e a Sul os terrenos do maciço Hespérico. Os principais centros produtores/consumidores encontram-se nas regiões de Torres Vedras - Ramalhal e Cruz da Légua - Alcobaça.

## ARGILAS

# GRUPOS E CARACTERÍSTICAS

1 – Candites - Al4Si4O10(OH)8 Tipo de estrutura: 1:1 dupla camada; Componente octaédrico: dioctaédrico; Principal catião inter-camada: não tem;; Água inter-camada: uma camada na haloisite; Espaçamento basal: 7,1 Aº; Paragénese: alteração dos feldspatos das rochas ácidas. 2 – Ilites - K1,0-1,5Al(Si, Al)8O20(OH)4 Tipo de estrutura: 2:1 tripla camada; Componente octaédrico: dioctaédrico; Principal catião inter-camada: K+; Água inter-camada: alguma na hidromoscovite; Espaçamento basal: 10 Aº; Paragénese: alteração de micas, feldspatos, etc. condições alcalinas. 3 – Esmectites - M+0,66(Y3+,Y2+)4-6(Si, Al) 8O20(OH)4 n H2O Tipo de estrutura: 2:1 tripla camada; Componente octaédrico: di ou octaédrico; Principal catião inter-camada: Ca2+, Na+; Água inter-camada: Ca2+ - duas camadas de moléculas de água, Na+- uma camada; Espaçamento basal: 15 Aº (Ca2+); Paragénese: alteração de rochas básicas e material vulcânico. Presença de Ca e Mg, falta de K. Condições alcalinas. 4 – Vermiculites - M2+(Y2+, Y3+)6(Si, Al) 8O20(OH)4 8(H2O) Tipo de estrutura: 2:1 tripla camada; Componente octaédrico: trioctaédrico; Principal catião inter-camada: Mg2+; Água inter-camada: duas camadas de moléculas de água; Espaçamento basal: 14,4 Aº (quando total/ hidratado); Paragénese: alteração da biotite, clorites, horneblenda e material vulcânico. 5 – Paligorsquite - Mg5Si8O20(OH2)(OH2)4 4 H2O Tipo de estrutura: espécie de fitas; Componente octaédrico: octaédricos; Principal catião inter-camada: Mg2+ / Al2+, Fe3+, Ca2+; Água inter-camada: entre as cadeias de sílica há vazios que constituem canais ocupados por moléculas de água; Espaçamento basal: 18 Aº; Paragénese: (alteração de rochas ferromagnesianas) acrescentar.

ARGILAS

TIPOS DE DEPÓSITOS

Argilas de depósitos fluviais: Estas argilas têm origem nos solos e nas capas de alteração das rochas, produtos desenvolvidos nas bacias hidrográficas e que são mobilizados e depositados pelos cursos fluviais. Argilas de depósitos lacustres: Estas argilas podem corresponder à deposição de sedimentos em lagos de água doce. A deposição neste caso é essencialmente detrítica e as argilas destes lagos são herdadas das argilas dos níveis superficiais de alteração e dos solos que revestem as rochas das respectivas bacias de alimentação. As argilas destes depósitos podem corresponder também à deposição de sedimentos em lagos confinados que, dada a sua situação geográfica (regiões semi-áridas e áridas), têm alimentação reduzida ( a deposição está associada exclusivamente a um curto período de chuvas). Argilas de depósitos glaciares: Estas podem ocorrer sob a forma de varvas, onde os minerais argilosos juntamente com o quartzo, micas e feldspatos finamente divididos foram sedimentados em antigos lagos glaciares. Podem ainda ocorrer em depósitos fluvio-marinho-glaciares junto das margens dos fiordes. Estas argilas são denominadas argilas rápidas (“quick-clays”) e estas podem resultar da mobilização de capas de alteração de rochas ígneas ou metamórficas também formadas em períodos pré-glaciares ou interglaciares. Argilas de depósitos eólicos: Estas são transportadas pelo vento a grandes distâncias e acumulam-se em depósitos denominados como ”loess”. São de origem detrítica. Os componentes dos sedimentos eólicos têm origem em regiões áridas, praticamente sem vegetação, onde a alteração química das rochas é pequena. Argilas de depósitos lagunares: As bacias de sedimentação lagunares situam-se junto à orla litoral marítima. Estas são invadidas periodicamente pelas águas do mar e alimentadas continuamente por águas fluviais. Nas lagunas situadas em meios geográficos, correspondentes a climas mais quentes, a evaporação é favorecida, permitindo a precipitação de sais, constituindo em casos particulares depósitos salinos - formações evaporíticas. Argilas de depósitos carboníferos: “Underclay” é um termo estratigráfico utilizado para argilas cinzentas ou negras que jazem associadas a camadas de carvão ( “coal measures” - funcionam como indicadores destas jazidas). Os carvões formam-se à custa da flora abundante, que se desenvolve em depressões tectonicamente activas, em regiões de clima quente e húmido.