| Talco e Pirofilite |  |
| --- | --- |
| Tipos e Especificações | # Geologia e Aplicações |
| Nome comercial atribuído a um produto com determinadas características, mas que ocorre com composição química muito variável: - Talco 3MgO. 4SiO2.H2O - Pirofilite Al 2O3.4SiO2. H2O - Tremolite 2CaO. 5MgO. 7SiO2. H2O ## Especificações Genéricas: - Impurezas de minerais de ferro (magnetite, pirite, limonite) são comuns e indesejáveis - Suavidade, macieza, cor, brilho, tendência escorregadia, teor de humidade, baixa absorção de óleos e gorduras, inércia química, alta condutividade, forma e granulometria do grão Cada Indústria tem as suas próprias especificações: Para a cerâmica é necessária a homogeneidade, tanto das características físicas como químicas, sendo a quantidade de ferro e manganês questionável. Quando se trata de isoladores de alta frequência não pode existir mais de 0.5% de óxidos de cálcio e 1.5% de óxidos de ferro. | Encontram-se associados a três tipos de jazigos: - associados a rochas sedimentares - associados a rochas ígneas máficas - associados a rochas ígneas ultramáficas Localização das principais jazidas mundias: Austrália, Austria, Brasil, China, Filândia, França, India, Itália, Japão, Coreia do Norte, ex-U.R.S.S. e U.S.A Principais Aplicações:  Indústria Cerâmica (35%)  Indústria Materiais Refractários (26%) - Indústria deTintas (18%) - Indústria de Papel (6%) - Indústria Borracha (3%) - Indústria Diluentes e Insecticidas (1%) - Em quantidades menores, o talco é usado para agentes químicos de guerra, ceras para o chão e graxas para sapatos. |