Grafite

Introdução

A grafite natural é uma das formas minerais do carbono elementar que cristaliza no sistema hexagonal. Na Natureza este mineral surge associado com diversas impurezas, nomeadamente silicatos e quartzo.

Os usos da grafite, como é de espera, estão dependentes das suas propriedades físicas e químicas. A grafite tem boas propriedades lubrificantes a seco, o que combinado com a sua grande condutividade eléctrica, faz com que seja bastante usado em motores e geradores. É usada para fornecer carbono ao aço, aumentando a sua dureza.  A grafite é inigualável no uso de muitos refractários, incluindo cadinhos (veja-se o exemplo do seu uso na técnica da Absorção Atómica no LAMPIST)  devido à alta condutividade térmica, à  lenta combustão e à capacidade de manter a  resistência a altas temperaturas. É usada em produtos tais como os lápis, pilhas e baterias, tintas(pintura e escrita)) e em lonas de travões.

Historial

A exploração da grafite nos EUA sempre foi uma indústria de pequena escala. A maior parte das necessidades internas foram desde sempre garantidas pela importação. Nestes últimos 100 anos aquele país tem mantido uma certa produção de grafite natural, só excepcionalmente aumentando os valores produzidos, muitas vezes por contingências exteriores que limitam as importações como são os períodos de guerra.

Ainda nos EUA, existem jazigos de grafite em cerca de 25 Estados; a sua comercialização é efectuada em cerca de 17 desses Estados.

Internacionalmente, os mais jazigos grafíticos mais importantes para a economia interna dos EUA são os do Sri Lanka, antigo Ceilão, os de Sonora, no istorialhhhMéxico, os do Brasil, China e Madagáscar.

Em Portugal existem pequenos jazigos que já não são explorados. Podemos dar o exemplo da Mina de Água de Alte, em Castre Daire, a Mina de Morração, em Vila do Bispo e Mina de Ferreiros, em Braga.

Dimensão e organização do mercado

Em 1983, apenas uma Mina de grafite natural se encontrava  em actividade nos EUA, e só foi consumida grafite natual equivalente a cerca de 25 milhões de dólares ; foram produzidos, essencialmente para consumo interno nesse ano,  370 milhões de dólares em grafite sintética para eléctrodos e 48 milhões de dólares em filamentos de grafite. Estavam a operar 18 firmas, com 33 fábricas, produzindo, quase exclusivamente, eléctrodos, filamentos e pó.

O mercado em Portugal pode-se dizer que nunca existiu. Apenas foram reconhecidas no passado, através de trabalhos de prospecção quatro ocorrências de xistos ampelitosos. Não existem dados de produção em Portugal. Quanto à  importação, os valores de consumo desde 1985 até 1993 são: 122 toneladas (1985), 148 toneladas (1986), 541 toneladas (1987), 241 toneladas (1988), 281 toneladas (1989), 202 toneladas (1990), 356 toneladas (1991), 489 toneladas (1992) e 227 toneladas (1993).

Distribuição Geográfica

Os líderes em produção e exportação de grafite são a China, a Rússia, o México, a Índia e a República da Coreia. Este ranking não integra Madagáscar que detém o monopólio em grafite cristalina em camadas, e o Sri Lanka que detém o monopólio de grafite em bloco.

As companhias mexicanas, algumas delas com filiais nos EUA, exploram grafite amorfa, com cerca de 75 %  a 93 % de carbono, utilizando extracção subterrânea, em Sonora, México, que exportam, em grande parte, para os EUA.. O minério é separado em lotes ( teores), triturado, e enviado através de barcos para os seus consumidores directos ou para as fábricas a fim de ser processado.

Em 1983, os EUA consumiram 5 % das reservas mundiais em grafite cristalina em camadas e 8 % das reservas mundiais noutros tipos de grafite, quase toda do tipo  amorfo.

Em Portugal, a grafite pode ser encontrada no Norte do país:

- junto das freguesias de Ribeirão e Vilarinho das Cambas ( Vila Nova de Famalicão )

- numerosos afloramentos nas regiões de Amonde, Orbacém, a ocidente de Vilar de Murteda e, ainda, próximo de Subportela, Viana de Castelo

- xistos grafitosos definindo  uma faixa mais ou menos contínua com cerca de 20 km em Apúlia, Criaz e Lagoa Negra ( Esposende ) e ainda mais a oriente em Fonte Boa, Barqueiros ( Vila Nova de Famalicão )

- mais para SE e em relação directa com o flanco ocidental da estrutura anticlinal de Valongo, ocorrem ainda, intercalados nas formações silúricas, níveis grafitosos em Outeiro, Codiceira, Alfena, Ermesinde, Valongo e S. Pedro da Cova.Por sua vez no flanco leste há afloramentos destas rochas nas regiões de Pedrouços, Pinguela, Vilarinho de Baixo, S. Sebastião, Recarei e Sobreira.

Definições, teores, especificações

A grafite, forma cristalina de carbono elementar, muito macia, já foi conhecida por plumbagina e chumbo preto. Cristaliza no sistema hexagonal (hábito lamelar), tem brilho metálico cinzento a preto  e é gordurosa ao tacto. É anisotrópica nas suas propriedades físicas e químicas, e tem clivagem fácil  paralela às lamelas.

O termo " amorfo" quando aplicado à grafite é um nome enganador. Por definição, toda a grafite é cristalina, mas o facto de certos tipos de grafite terem um grão tão fino, que os cristais individuais só podem ser vistos ao microscópio, levou aquela designação. O termo "microcristalino" é mais correcto, descreve melhor a realidade. A definição de grafite amorfa tem vindo a ser mais imprecisa devido à introdução dos produtos finos gerados pelas clássicas aplicações industriais, que têm um valor comercial mais reduzido. Também algumas variedades de grafite em bloco ,“lump graphite”, que podem ser facilmente moídas e reduzidas a pó são incluídas na categoria de grafite granular amorfa,”amorphous lump”, em oposição a outras grafites em bloco que só dificilmente sofrem diminuição de calibre.

O termo científico grafite cristalina lamelar, correponde à grafite que ocorre sob a forma de pequenas lamelas disseminadas no interior da rocha que a contém, estando esta decomposta ou não, e que pode ser ou foi separada a partir de  operações de moagem, pulverização, crivagem ou processos de concentração mecânica, obtendo-se agregados constituídos por várias lamelas paralelas e que podem ser separados

por meios mecânicos.O termo comercial de grafite lamelar não engloba as lamelas muito finas. Face às duas definições é sempre preferível utilizar a que tem um sentido mais prático, o comercial.

A grafite amorfa é separada em lotes , tendo em conta, essencialmente, o teor em carbono grafítico. O minério comercial deve conter cerca de 75 % a 93 %  de carbono, dependendo da sua fonte.

Devido à fraca ou mesmo nenhuma exploração de grafite em Portugal, os dados estatísticos desta matéria-prima são escassos. Os únicos dados que conseguimos obter em relação a teores dizem respeito a 1928 e apenas a duas Minas, que são : a Mina de Água de Alte, com 6.51% em humidade e matérias voláteis, 34.43%  em carbono fixo e 59.06%  em resíduos ( argila, quartzo,etc ), daqui se conclui que se trata de uma grafite bastante impura ; e a Mina do Monte de S. Cristóvão, com 2.77% em humidade e matérias voláteis, 22.14% em carbono fixo e 75.09% em resíduos ( argila, quartzo, etc ), tratando-se também de uma grafite de baixa qualidade.

Reservas-Recursos

Os EUA não possuem, segundo a designação comum,  reservas de grafite. Outros recursos domésticos de grafite que estão menos definidos excedem os 9 milhões de toneladas de grafite cristalina lamelar e cerca de 22 milhões de toneladas em grafite amorfa. Todos os jazigos de grafite, cristalina lamelar, estão nos Estados do Texas, Alasca, Nova Iorque e Alabama. Muitos destes jazigos contém menos de 3 % de grafite e quase todos rondam os 5 % de grafite.

Foram identificados recursos de cerca de 5.000 toneladas de grafite em bloco e com grão grosseiro no Estado de Montana, não sendo ainda possível identificar a qualidade da grafite. Os recursos de grafite amorfa em Montana e na Ilha de Rodes são enormes, mas devido à qualidade e teor, não devem ser considerados na sua totalidade, assim pensa-se que atinjam cerca 19 milhões de toneladas.

No resto do Mundo as reservas são mais adequadas às necessidades do que nos EUA.. Estima-se que as reservas de grafite cristalina lamelar sejam de 600 milhões de toneladas, 70 milhões de toneladas em blocos de grafite e cerca de 800 milhões de toneladas em grafite amorfa. Os jazigos mais importantes fora EUA, situam-se em Sonora, México, numa área de 20 por 10 milhas. As maiores reservas de grafite amorfa encontram-se na Aústria, na República de Coreia e na Rússia. O Sri Lanka é a fonte de quase toda a grafite cristalina em bloco.  O filão grafítico intersecta rochas ígneas e metamórficas numa área de 45 por 95 milhas. Madagáscar tem o maior recurso do Mundo de grafite lamelar. Os jazigos ocorrem numa área de 600 por 100 milhas. Quase todos os jazigos já trabalhados se encontram numa zona com percentagens que vão dos  6 % e aos 7 %  de grafite,em afloramentos alterados de gnaisses feldspáticos.

Na Europa, os principais jazigos de grafite localizam-se na Aústria, na Noruega, e na ex-R.D.A.. A grafite amorfa é obtida na Aústria e a grafite em camadas nos outros dois países. Existem também recursos de grafite lamelar no Brasil, no Canada , na China e no Alasca.

Geologia

Os três principais tipos de grafite natural - em bloco, amorfa e lamelar - são definidos com base nas  características físicas que po sua vez resultam das diferenças na origem geológica e na ocorrência. Geralmente no minério grafítico encontram-se uma grande variedade de minerais silicatos.

A grafite em blocos ocorre como preenchimento filoneano de fracturas. É tipicamente maciça, variando granulometricamente entre os grãos extremamente finos aos mais grosseiros, aos intercrescimentos platiformes de agregados fibrosos ou aciculares. A origem destes fiões é considerada  hidrotermal e/ou pneumatolítica.

A grafite amorfa forma-se através do metamorfismo das camadas carboníferas deviso a fenómenos intrusivos.. A grafite originária do carvão tem grão fino. é macia, gordurosa, preta, apresenta alguma  porosidade e tem aspecto terroso.. A sua pureza depende da pureza original da camada carbonífera. A grafite amorfa está geralmente associada com arenitos, xistos e calcários.

A grafite lamelar ocorre disseminada em rochas sedimentares que sofreram metamorfismo regional, tais como os gnaisses, os micaxistos e os mármores. Considera-se que a grafite é formada nas mesmas condições em que se verifica o metamorfismo das rochas - a partir do carbono depositado com os sedimentos. Existe também a possibilidade de transformação a partir do carvão.

Os depósitos comerciais de Madagáscar são explorados a partir argilas lateríticas aluviais que se acumularam à superfície. A grafite e os minerais resistatos ficaram libertos devido à cailinização dos feldspatos.

Tecnologia

Na grafite em blocos, o minério é explorado principalmente de cima para baixo, parando e enchendo, usando utensílios apenas quando necessário para suportar as paredes. A sondagem manual é feita em quase todas as paragens para concluir a mineração selectiva e para evitar desnecessárias contaMinações. As passagens para o ar são usadas como desenvolvimentos para galerias. O minério é carregado por camiões até à superfície.

A grafite amorfa também é usualmente explorada em Minas subterrâneas, contudo os veios são muito mais finos do que os dos blocos amorfos ou blocos cristalinos. O minério é perfurado, detonado, carregado à mão em carros e transportado até à superfície por métodos convencionais.

A grafite em camadas tanto á explorada em subterrâneo como ao ar livre. As Minas subterrâneas são normalmente não descoradas e precisam de ser perfuradas e detonadas. As Minas de superfície são normalmente as partes descoradas dos jazigos, onde uma escavação normal com equipamento usual  pode evitar algumas perfurações e detonações. O minério é usualmente levado em camiões até à moagem.

Usos

O maior uso da grafite e na indústria do aço e do ferro, incluindo a grafite usada como ingrediente na manufacturação de aço de cadinho e revestimento de fundições. Nos últimos 5 anos foram consumidos cerca de 70 % da procura em moinhos de aço e fundições de aço e ferro. A baixa qualidade da grafite amorfa e em camadas é apropriada para o uso em fundições. A grafite é misturada com uma pequena quantidade de carvão, suspensa em material adesivo, e aplicada como uma pequena camada para moldar a superfície de modo a prover maior limpeza e ajudar a libertação do molde da peça fundida.

A grafite também é importante como lubrificante e como ingrediente em embalagens especiais, e estes dois usos consomem cerca de 8 % do total. Os materiais para estes usos devem estar livres de impurezas do tipo abrasivo. O mais conhecido uso da grafite é nos lápis e só conta com cerca de 4 % do total.

Subprodutos e Coprodutos

Os jazigos de grafite só são explorados pela grafite em si, não existindo nenhum coproduto envolvido. Não existem, também, nenhuns subprodutos recuperados durante a refinação da grafite.

Factores Económicos

A estrutura dos preços da grafite é um bocado complicada devido à larga variedade de produtos e ao leque das cotações dos mercados standard. Os preços cotados nos jornais do comércio é apenas no âmbito de vendedor-comprador. O custo da grafite doméstica produzida nas novas Minas é mais dispendioso do que o da maioria das fontes estrangeiras, do mesmo tipo e mesma pureza, sobretudo devido ao maior custo de exploração a ao reduzido conteúdo em grafite do minério.

A produção de grafite natural necessita de muito pouca mão-de-obra, excepto na grafite explorada no Sri Lanka. Mesmo em áreas de baixos custos de trabalho os métodos mecânicos são usados para explorar e concentra a grafite. Devido à indústria deste ramo ser pequena, não existem dados publicados em relação ao emprego.

Factores Operativos

A grafite natural é uma substância inerte não tóxica, e os problemas ambientais estão reduzidos ao controlo do pó e a alguns vapores orgânicos que se podem formar a partir de ingredientes derretidos de produtos manufacturados.

Problemas

Devido à forte concorrência dos produtores mundiais com baixos custos, outras fontes de maior qualidade não podem ser exploradas com lucro. A procura actual da grafite é baixa em relação ao potencial e à fácil capacidade produtiva de expansão, e os consumidores estão relutantes em mudar de fontes com longo uso satisfatório para novas fontes que obrigariam ajustamentos em fórmulas e nas técnicas de manufacturação, especialmente quando não existe a mínima confiança em relação ao contínuo abastecimento das novas fontes, a não ser que recebam um desconto muito razoável.

O maior problema tecnológico na indústria da grafite natural nos EUA é o de deterMinar o grau de permutação possível entre vários tipos de grafite e entre grafites do mesmo tipo mas de fontes diferentes, e como reduzir a dependência dos E.U. das fontes de grafite de alta qualidade estrangeiras

Previsões

A procura nos E.U. de camadas cristalinas prevê-se que no ano 2000 seja cerca de 29.000 toneladas, a previsão para a procura nos outros tipos de grafite natural, sobretudo amorfa, seja de 34.000 toneladas. A procura na grafite para eléctrodos prevê-se que seja de 290.000 toneladas. A maior previsão é relatada à expansão dos investimentos em fornos eléctricos em aço, e a provável previsão é baseada numa correlação com tendência histórica.

Considerando que a tendência para a procura de grafite natural fora dos E.U. será de 757.000 toneladas no ano 2000, isto indicará um aumento na média anual de 0.2 % a 2.2 %. A distribuição da procura entre as camadas cristalinas e outros tipos de grafite é derivada das estatísticas da produção mundial, importação e exportação. Assim como nos E.U., no resto do Mundo espera-se que a procura de grafite em camadas aumente mais depressa que a procura para os outros tipos de grafite.

Bibliografia

Mineral Facts and Problems, Harold a. Taylor

Boletim de Minas, Publicação da Direcção-Geral de Geologia e Minas, 1985 a 1993

Carta Geológica de Portugal-Notícia Explicativa da Folha 1, Serviços Geológicos de                                                                  Portugal, 1992

Minerais de Portugal Continental, Amílcar mário de Jesus, 1928