| ## GRANADAS |  |
| --- | --- |
| # Definição | # Geologia |
| São minerais do grupo das granadas: A Almandina, Andradite, Grossulária, Piropo, Espessartite, e a Uvarovite. A fórmula química geral é: A3B2(SiO4)3. As granadas ocorrem no sistema cristalográfico cúbico. Aparecem como minerais acessórios numa vasta gama de rochas, incluíndo granitos, gnaisses, micaxistos, mármores, serpentinas e peridotitos. As propriedades mais importantes são a combinação da elevada dureza, densidade média, inércia química e resistência física, principalmente ao desgaste. Fórmula química Dureza Almandina 3FeO . Al2O3 . 3SiO2 7.5 Grossulária 3CaO . Al2O3 . 3SiO2 7.0 Piropo 3MgO . Al2O3 . 3SiO2 6.5 – 7.5 Espessartite 3MnO . Al2O3 . 3SiO2 7.0 – 7.5 Andradite 3CaO . Fe2O3 . 3SiO2 6.5 – 7.0 Uvarovite 3CaO . Cr2O3 . 3SiO2 7.5 | As granadas são minerais comuns e que se encontram relativamente bem distribuídas geograficamente. Ocorrem com relativa abundância em rochas metamorfizadas e como minerais acessórios em rochas ígneas. Estes minerais ocorrem preferencialmente em micaxistos, xistos horneblêndicos e gnaisses, podendo ocorrer também em rochas ultrabásicas como os peridotitos, kimberlitos e serpentinitos derivadas destes. Dependendo da variedade ocorrem preferencialmente: Almandina~Rochas metamórficas; Espessartite~Depósitos de Skarn; Andradite e Grossulária~Zonas de metamorfismo de contacto; Andradite~Rochas ígneas alcalinas; Uvarovite~Serpentinitos associados a cromite. |
|  | # Aplicações |
|  | As granadas são aplicadas como gemas (excepto a Uvarovite); filtros móveis para purificação de águas; textéis; abrasivos (decapagem e corte com jacto de água); plásticos; lentes ópticas; papel; materiais semi-condutores. |