TÂNTALO (Ta)

Propriedades fisico-químicas

Este elemento possui o número atómico 73 e está no quinquagésimo primeiro lugar na tabela de abundâncias de elementos na Terra.

É um metal dúctil, prateado e brilhante, sendo macio quando no estado puro. É muito resistente à corrosão devido a uma película de óxido que se forma à sua volta. É atacado pelo ácido fluorídrico e por alcalis no estado de fusão.

Os seus pontos de fusão e de ebulição têm os valores de 3269ºK e 5698+-100ºK, respectivamente. A sua densidade é de 16654 Kg/m3 a 293ºK e 15000 Kg/m3 no estado líquido. A sua condutividade térmica é de 57.5 W/(m.K) a 300ºK, e a sua resistividade eléctrica possui o valor 12.45*10-8 m a 298ºK. É portanto bom condutor de calor e electricidade.

A sua abundância na crusta terrestre é de 2ppm (muito raro), e a abundância na água do mar é de 2*10-6ppm (praticamente inexistente).

Na natureza, o tântalo aparece sempre juntamente com o nióbio, mas face à maior distribuição de nióbio na crusta, este prevalece normalmente sobre o tântalo.

Aplicações

- Indústria electrónica (boas propriedades eléctricas). Os componentes electrónicos podem ser usados em computadores, sistemas de comunicação e sistemas de controle para navios, aviões, mísseis e outros sistemas bélicos.

- Instrumentos de corte (alta dureza)

- Indústria química (aqui contribui a sua elevada resistência contra ataques químicos), cirurgia (alta dureza)

- Mais recentemente, indústria de reactores e motores de avião (aplicado no fabrico de ligas metálicas ou isoladamente).

A sua produção mundial é de 840 ton/ano, aproximadamente.

Principais fontes de Tântalo

Os minerais de tântalo são representados na sua grande maioria por óxidos e hidróxidos complexos. A sua lista é muitíssimo extensa, de modo a que optei por apontar apenas os mais importantes.

- Tantalite:	Fe,MnTa2O6.	Mineral muito raro obtido principalmente como sub-produto a partir do refinamento do estanho.

- Columbite:	Fe,MnNb,Ta2O6.	Membro da série isomorfa niobite-tantalite.

Estes minerais têm a sua origem principalmente em pegmatitos.

Produtores internacionais, oferta e procura

Em 1972, o maior produtor mundial de tântalo foi o Canadá (produziu 425 toneladas curtas de concentrados com 50-60% Ta2O5), com 46% da produção total mundial. Seguiu-se o Brasil com 235 toneladas curtas e Moçambique, com 120 toneladas curtas.

Em 1983 o maior produtor de concentrados de tântalo foi a Tailândia, a Austrália e o Brasil. O Canadá suspendeu a sua produção auquando do fecho da sua única mina de tântalo, em 1982. Sabe-se que a URSS é um grande produtor, mas não se conhecem dados concretos sobre este país.

Embora os EUA não produzam quantidades significativas de Tântalo, são - juntamente com a URSS, Japão, Reino Unido e RFA e outros países europeus - os principais produtores de compostos de tântalo.

Tabela 3 - Produção mundial de Tântalo em 1983 e capacidade em 1983, 1984 e 19901

| (Peso em milhares de libras ) |  |  | Produção |  | Capacidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1983 | 1983 | 1984 | 1990 |
| América do Norte |  |  |  |  |  |
|  | EUA | - | - | - | - |
|  | Canadá | - | 300 | 300 | 300 |
|  | Total | 0 | 300 | 300 | 300 |
| América do Sul |  |  |  |  |  |
|  | Brasil | 174 | 200 | 200 | 250 |
|  | Outros | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Total | 174 | 202 | 202 | 252 |
| Europa |  |  |  |  |  |
|  | URSS | 330 | 350 | 350 | 400 |
|  | Outros | 49 | 100 | 100 | 100 |
|  | Total | 379 | 450 | 450 | 500 |
| Africa |  |  |  |  |  |
|  | Nigéria | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | Zaire | 58 | 100 | 100 | 100 |
|  | Outros | 195 | 200 | 200 | 200 |
|  | Total | 253 | 300 | 300 | 300 |
| Asia |  |  |  |  |  |
|  | Malásia | 161 | 200 | 200 | 200 |
|  | Tailândia | 687 | 800 | 800 | 800 |
|  | Total | 848 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Oceania | Austrália | 166 | 200 | 250 | 550 |
|  | Total Mundial | 1820 | 2452 | 2502 | 2902 |

Obs.: Todos os valores foram estimados, excepto aqueles para 1990, que foram previstos.

Estima-se que as maiores reservas pertençam à Tailândia (1º lugar com 16 milhões de libras - provenientes de minérios de estanho), Austrália (10 milhões de libras, provenientes de pematitos com cerca de 0.06% Ta2O5), URSS (10 milhões de libras), Zaire, Nigéria, Canadá e Brasil.

Tabela 4 - Principais produtores mundiais de matérias primas de Tântalo, em 1983

País				Companhia

MINERAÇÃO DE MINÉRIOS PORTADORES DE TÂNTALO

Austrália			Greenbushes Tin Ltd.

Pilgan Mining Pty. Ltd.

Brasil				Companhia de estanho Minas Brasil

Canadá				Tantalum Mining Corp. of Canadá Ltd.

URSS				Empresas governamentais

PRODUÇÃO DE GANGAS DE ESTANHO PORTADORAS DE TÂNTALO

Brasil				Companhia de estanho Minas Brasil

Mamoré Mineração e Metalúrgica Ltd.

Malásia				Datuk Keramat Holdings Bhd.

Malasyia Smelting Corp.

Nigéria				Makeri Smelting Co. Ltd.

República da África do Sul	South African Iron and Steell Industrial Co.Ltd.

Tailândia			Thailand Smelting and Refining Co. Ltd.

Os maiores consumidores de tântalo são os EUA, embora este país não possua reservas deste metal. Em 1972 este país empregou 95% das suas importações como metal ou ligas, e 5% como compostos com carbono. 55% destes materiais foram empregues na indústria electrónica. Juntamente com os EUA, no período de 1970-1981, o Japão, a URSS, o Reino Unido, a RFA e a França, foram os principais consumidores deste metal.

Em 1983, os EUA importaram matérias primas principalmente do Brasil, Austrália, Tailândia e Nigéria. Os concentrados sintéticos foram importados da RFA. Outros países exportadores para os EUA foram: países da Europa Ocidental, México e Japão.

Produção-importação-exportação em Portugal

Não existe indústria extractiva de minerais de tântalo em Portugal, face ao baixo teor deste elemento (nos pegmatitos existentes), que não é suficiente para justificar a sua exploração. Também não se verificaram importações no nosso país ao longo do período em que consiste esta pesquisa. Desconheço se após 1993, Portugal importou materiais relacionados com este metal.