SUBPRODUTOS E COPRODUTOS

LÍTIO

A principal fonte de matéria-prima de lítio está nos pegmatitos graníticos, que contêm minerais de lítio (espodumena, e em menores quantidades, ambligonite, petalite e lepidolite), e também em salmouras (“brines”) e águas de subsuperfície. Em associação com o rubídio e o césio, o lítio pode ser extraído de micas litiníferas, como coproduto de minérios provenientes de maciços graníticos (portadores de tântalo e ricos em fluor), e greisens associados.

Anualmente, na Carolina do Norte, a taxa de extracção de rocha com anfíbolite, atinge os 2 milhões de toneladas, como subproduto da exploração de pegmatitos com lítio.

Este subproduto denso é fracturado e esmagado, sendo utilizado como produto base na construção de estradas. O quartzo e o feldspato também são recuperados como suprodutos na beneficiação dos pegmatitos.

Em relação à espodumena, o principal subproduto é uma areia feldspática que contém 2 partes de feldspato sódico para 1 parte de quartzo. Cerca de 2 partes desta areia podem ser obtidas por cada parte de concentrado de espodumena recuparada.

A areia, que contém algum lítio, é utilizada nas indústrias da cerâmica e do vidro.

Outro subproduto, em relação à espodumena é a moscovite. Cerca de 1 parte de concentrado de mica é recuperada por cada 10 partes de concentrado de espodumena. Menores quantidades de berilo, columbite, tantalite, pollucite, estanho e tungsténio são potencialmente recuperadas durante o processo de flutuação da espodumena.

O sulfato de sódio é também obtido como subproduto no fabrico de Li2CO3, a partir do concentrado de espodumena, utilizando um processo químico que envolve ácido sulfúrico.

TÂNTALO E NIÓBIO

Na natureza, o tântalo e o nióbio ocorrem quase sempre juntos, mas, face à maior distribuição de nióbio na crusta, este prevalece normalmente sobre o tântalo, sendo as concentrações de nióbio nos depósitos, geralmente maiores.

A exploração económica de minerais de tântalo é frequentemente dependente do preço associado a subprodutos e coprodutos recuperáveis, principalmente estanho e nióbio. Os minerais de tantalite-columbite ocorrem em depósitos associados a minerais de estanho, titânio, zircónio, lítio, berilio, urânio, tungsténio e terras-raras. No conjunto de minerais associados com tântalo  e nióbio em depósitos de pegmatitos incluem-se: mica, feldspato, berilo, lepidolite, espodumena e pollucite. O tântalo e o nióbio também podem ser recuperados a partir de “slags” (cinzas, restos?) de estanho, que constituem uma importante fonte de matéria-prima para o tântalo e nióbio de alta pureza.

O tântalo é frequentemente extraído em conjunto com o nióbio, com equipamento muito semelhante.