Ficha trabalho individual 3a

Objectivo: calcular o teor teórico de metais em minérios metálicos

a. Determina o teor teórico de Cu, Pb, Zn, na amostra de minérios sulfuretados do colega de turma Sanuel. A estimativa visual para as percentagens volumétricas de minerais do filão foram:

calcopirite – 4%  ; galena – 6%  ; calcite – 90%

b. Considerando que a amostra pesa 2 kg e que a galena tem 10 ppm de Ag, quantas gramas de prata poderemos extrair da amostra, considerando uma recuperação mineralúgica de 95%?